**Příloha č. 6**

**Paleta 1000 x 1000 mm**



|  |  |
| --- | --- |
| **PALETA ATYP "C"Čtyřcestná dřevěná paleta z jehličnatého dřeva bez kůry a škůdců s vlhkostí max. 20%. Paleta je vyrobena ze silných prken (18-22 mm). Všechny špalky jsou ostrohranné, nevyštípané, svlaky nepoškozené. Palety jsou vhodné nejen na tuzemský export, ale také pro přepravu zboží do zahraničí. Identifikace :** | **Na špalcích u delších stran nejsou vypáleny registrační znaky garanta (výrobce) a poskytovatele licence. Na ložné ploše jsou rozmístěna prkna stejných rozměrů s min šířkou 80 mm a rozestupy max. 40 mm. Rozměry špalků 100 x 100 x 78 mm nebo 80 x 80 x 80 mm.** |
| **Rozměr palety :**  | **1000 x 1000 mm** |
| **Nosnost palety :**  | **>běžně 1500 kg** |