Příloha č. 1 rámcové smlouvy č. 165/2014/V/3/3/ŘÚF – 127   Dráty pro robotické svařování

Podmínky pro dodávky přídavných svařovacích materiálů - metoda MAG (robotická pracoviště) - drát ČSN EN ISO 14341-A: G46 5 M 4Si1

Chemické složení.

Požadujeme doložit přítomnost všech uvedených 12 prvků v certifikátu 3.1:

Chemické složení v souladu s normou ČSN EN ISO 14341 (C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, Al, Zr+Ti)

Ke všem materiálům je nutné dodat bezpečnostní listy v českém jazyce v souladu s (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1.

Svařovací drát pro svařování feritických konstrukčních ocelí musí být povrchově pokoven.

Povrchová úprava drátu musí být provedena tak, aby vlastnosti tohoto povrchu zaručily zejména odolnost proti korozi, podavatelnost, přenos proudu v kontaktu, s minimálním opotřebením a znečištěním podávacího zařízení včetně bowdenů a špiček.

Kontrola nečistot na povrchu drátu musí zabezpečit aplikaci svařovacího drátu až do podávací rychlosti 25 m/min.

Požadavky na mechanické hodnoty materiálu 4Si1 v plynu M21:

- Nárazová práce: Min. 47 J při teplotě – 50oC

- Re = min. 460MPa

- Rm = min. 530 MPa

Klasifikace dle: EN ISO 14341- G 46 5 M21 4Si1

Zpřísněné požadavky na tolerance průměru svařovacího drátu:

pr. 0,6 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 0,8 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 0,9 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 1,0 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 1,2 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 1,4 mm +0,01/-0,03 mm

Požadavky na balení a značení svařovacích drátů:

Cívky i velkokapacitní balení v sudech musí být vyrobeny z materiálu, které nezatěžují životní prostředí. Dodávky ve velkokapacitním balení 250kg. Dodávky mohou být v cívkách o větší hmotnosti, nesmí být omezena výroba, jednoduchá manipulace a kompatibilita se stávajícími podavači drátu. Průměr vrchního krytu, který se nasazuje na velkokapacitní balení, je 520 mm. V případě většího/menšího Ø velkokapacitního balení je dodavatel povinen zajistit kompatibilitu (tzn. bowden, vrchní kryt, rychlospojky) na vlastní náklady.

Cívky pro drát musí být vyrobeny tak, aby redukce do podavačů nebyly nutné = typ BS300, KS300.

Všechny materiály musí být označeny čárovým kódem EAN13.

Na štítcích pro MAG dráty musí být uveden průměr v mm a hmotnost v kg.

Ostatní požadavky:

Dráty nesmí po dobu 10 dní za podmínek 24°C a 84% vlhkosti vykazovat známky jakékoliv koroze. Je požadována pětimístná šarže svařovacího drátu.