388 420 60 03	Oelbehalter

35

- Navěšení na hák závěsný.

40

- Navěšení nádrže na hák závěsný.

- Vymývání celé nádrže WAP odmašťovacím prostředkem.

- Oplach vnějšího povrchu nádrže provádět 3 min. a vnitřního povrchu nádrže 3 min.

- (Při proplachování vnitřního prostoru použít trysku přímou i zahnutou pro vystříkání nepřístupných míst nádrže)

- Provést oplach vodou s pasivačním prostředkem vnější a vnitřní povrch nádrže po dobu 1 min.

- Vyfoukání nádrže vzduchem.

- Odsát zbytky vody z nádrže pomocí ejektoru.

- Sušení nádrže v peci po dobu 10 min. při teplotě 140 ° C.

- Vyfoukání nádrže vzduchem.

- Kontrola vnitřku nádrže, připadne další vyfoukání a sušení v peci

- Provést kontrolu vnitřku nádrže pohledem, případné velké předměty vyjmout ručně.

{nádrž nemá otvor, kterým by voda mohla úplně všechna odtéct}

45

- Maskování před lakováním.

50

- Lakování základní barvou RAL 3009  -  síla vrstvy   40µm

55

- Odmaštění příruby

- Zakrytí (chránění) nebarvených ploch a otvoru (zakrýt na přírubě/ 4x závit M10 šrouby M10x cca20/ otvor  D167.6 zátkou.

- Základová přírubu nádrže štětcem nebo válečkem. Při použití krytek (zátek) provádět lakování příruby stříkáním.

- Sušení příruby ponecháním na volném vzduchu 24 hodin, nebo  sušení v peci po dobu 12 min. při teplotě 140°C

- Ochlazení na vzduchu po dobu 10 min. proudícím vzduchem pod ventilátory.

- První kus předložit ORKJ ke kontrole přilnavosti a tloušťky základní barvy.

POZOR:

- Barva nesmí zasahovat do drážky v přírubě

60

- Odmaskování dílu:

- Sundat pásku / záslepku z trubky a hrdla.

65

- Svěsit díl z háku a odložit na paletu překrytou lepenkou.

70

- Konzervace vnitřního prostoru nádrže včetně hrdla.

- Konzervovat také drážku po celém obvodu a výšce včetně hran v otvoru

75

- Výběr výrobku z dávky pro kontrolu provést dle směrnice ORKJ 8140/34.

- Zkontrolovat úplnost a vzhled výrobku, velikost a provedení svaru, přilnavost barvy, rovnoměrnost a tloušťku nátěru, úplnost a rovnoměrnost konzervace, ověřit nepřítomnost nečistot uvnitř nádrže. Úplnost a kvalitu zaslepení všech otvoru provést po provedení operace 0085.

80

- Na otvory nalepit ochranou folii

- Nanést tmel LOCTITE 577 na závit šroubu, našroubovat 4 ks šroubu M10 x 40, dotáhnout na utahovací moment 75 Mn.

-Nalepit ochrannou fólií na otvor příruby tzn. R 167.6

-Nýtovat 4x NÝTOVACÍ MATICE M8

-trubku zakrýt krytkou cpo.273128073300

-lepit gumu 1x civ. 000 964 09 47 a 1x civ. 000 964 09 64

- Nádrže balit do GITTERBOXu. Balení provádět pomocí vlnité lepenky.

Jednotlivé nádrže musí být od sebe odděleny lepenkou a proloženy, aby nedocházelo

k pohybu nádrži a jejím případným poškozením.