392 420 60 09		Oelbehalter

40

Navěšení nádrže na závěs-c.:

Odmaštění nádrže v roztoku 2% prostředku Surfaři D-33 - vysokotlaké mytí

Oplach vnějšího a vnitřního povrchu vodou

Vyfoukání nádrže suchým vzduchem

Sušení v peci po dobu 12 min. opi teplotě 140°C

Ochlazení na vzduchu po dobu 10 min. proudícím vzduchem pod ventilátory.

45

Zakrytí (chránění) nebarvených ploch a otvoru specifikovat

Barvení vnějšího povrchu barvou základní S 2035/0840

Tloušťka vrstvy LINDE  30±10 cm! Nátěry provádět dle WN 11 500.

Vytékání nátěru po dobu 10 min. + odkrytí nebarvených ploch a otvoru

Sušení nádrže opi teplotě 70° C po dobu 10 min.

(Sušení nádrže opi použití jiného typu dle katalogového listu použité barvy v typovém technologickém postupu.)

Chlazení na vzduchu po dobu 5 min.

Manipulace a Balení po barvení dle katalogového listu použité barvy.

První kus předložit ORKJ ke kontrole přilnavosti a tloušťky základní barvy.

50

Odmaštění příruby ředidlem S 6006.

Zakrytí (chránění) nebarvených ploch a otvoru (zakrýt na přírubě/ 4x závit M10 šrouby M10x cca20/ otvor A 167,6 ±0,2 zátkou.

Základová přírubu nádrže štětcem nebo válečkem. Při použití krytek (zátek) provádět lakování příruby stříkáním.

a) Sušení příruby ponecháním na volném vzduchu 24 hodin.

b) Sušení v peci po dobu 12 min. při teplotě 140°C

Ochlazení na vzduchu po dobu 10 min. proudícím vzduchem pod ventilátory.

První kus předložit ORKJ ke kontrole přilnavosti a tloušťky základní barvy.

POZOR:

Barva nesmí zasahovat do drážky v přírubě

55

Konzervace vnitřního prostoru nádrže: Růst Pel 51 NAL.

Odkapání přebytečného konzerv. Prostředku po dobu 5 min.

Konzervovat také drážku po celém obvodu a výšce včetně hran v otvoru A167,6±0,2 + sražení 1,5x45°na přírubě. Konzervaci příruby provádět pomocí malého štětce s Růstem Pel 51 NAL.

60

Zkontrolovat úplnost a vzhled výrobku, velikost a provedení svaru, přilnavost barvy, rovnoměrnost a tloušťku nátěru, úplnost a rovnoměrnost konzervace, ověřit nepřítomnost nečistot uvnitř nádrže. Úplnost a kvalitu zaslepení všech otvoru provést po provedení operace 0065.

65

Balení

Nalepení gumových operek civ.: 5x 000 964 10 29 pomocí šablon

Nanést tmel LOCTITE 577 na závit šroubu, našroubovat 4 ks šroubu M10 x 40, dotáhnout na utahovací moment 75 Mn.

Nalepit ochrannou fólií na otvor příruby tzn. A 167

na pozici 000 916 88 13 nasadit krytku VERSCHLUSSDECKEL 7777700337

Nádrže balit po 7 ks / GITTERBOX dle obrázkového postupu balení v příloze. Balení provádět pomocí vlnité lepenky.

Jednotlivé nádrže musí být od sebe odděleny lepenkou a proloženy, aby nedocházelo

k pohybu nádrží a jejím případným poškozením.