396 420 60 02		Oelbehalter

50

Navěsit nádrž na závěs

55

Vymývání celé nádrže WAP odmašťovacím prostředkem - vysokotlaké mytí.

Oplach vnějšího povrchu nádrže provádět 2 min. a vnitřního povrchu nádrže 2 min.

(Při proplachování vnitřního prostoru použít trysku přímou i zahnutou pro vystříkání nepřístupných míst nádrže)

Provést oplach vodou s pasivačním prostředkem vnější a vnitřní povrch nádrže po dobu 1 min.

Vyfoukání nádrže vzduchem.

Připadne odsát zbytky vody z nádrže pomocí ejektoru.

Sušení nádrže v peci po dobu 12 min. při teplotě 140 ° C.

Vyfoukání nádrže vzduchem.

Kontrola vnitřku nádrže, připadne další vyfoukání a sušení v peci

Provést kontrolu vnitřku nádrže pohledem, případné velké předměty vyjmout ručně.

60

zakrýt otvor v přírubě G3/4" - zátkou 371-110-G-3/4"

zakrýt 2x šroub M5x15

zakrýt 2x otvory trubky A50 a A30 - zátkou kuželovou

65

Barvení vnějšího povrchu barvou základní S 2035/0840

Tloušťka vrstvy LINDE  30±10 cm! Nátěry provádět dle WN 11 500.

Vytěkání nátěru po dobu 10 min. + odkrytí nebarvených ploch a otvoru

Sušení nádrže při teplotě 70° C po dobu 10 min.

(Sušení nádrže při použití jiného typu dle katalogového listu použité barvy v typovém technologickém postupu.)

Chlazení na vzduchu po dobu 5 min.

Manipulace a Balení po barvení dle katalogového listu použité barvy.

70

odkrýt otvor v přírubě G3/4"

odkrýt  3x šroub M5x15

odkrýt  2x otvory trubky A50 a A30

odkrýt  2x výstupy trubek v délkách A50 (30) a A30 (30)

75

Svěsit nádrž ze závěsu a uložit na paletu chráněnou lepenkou

80

odmaštění nelakované části příruby

zakrýt otvor v přírubě

Barvení vnějšího povrchu barvou základní S 2035/0840

Tloušťka vrstvy LINDE  30±10 cm! Nátěry provádět dle WN 11 500.

Vytékání nátěru po dobu 10 min. + odkrytí nebarvených ploch a otvoru

Sušení nádrže opi teplotě 70° C po dobu 10 min.

(Sušení nádrže při použití jiného typu dle katalogového listu použité barvy v typovém technologickém postupu.)

Chlazení na vzduchu po dobu 5 min.

85

Nanést tmel LOCTITE 577 na závit šroubu, našroubovat 4 ks šroubu M10 x 30 (pod. 0007, civ. 9 124 311 241), dotáhnout na utahovací moment 75 Mn.

Konzervovat vnitřní prostor nádrže: Růst Pel 51 NAL.

Konzervovat také závit G3/4" + vnitřní prostory trubek.

90

Provést 100% kontrolu lakování, konzervace a úplnosti výrobku. Kontrolu provést dle smernice ORKJ 8140/34.

95

Nalepit ochrannou fólií na otvor príruby namontovat zátku CPO 2731280580 - 371-110-G-3/4"

Nádrže balit do GITTERBOXu. Balení provádet pomocí vlnité lepenky.

Jednotlivé nádrže musí být od sebe oddeleny lepenkou a proloženy, aby nedocházelo

k pohybu nádrží a jejím prípadným poškozením.