| Příloha č. 2 rámcové smlouvy č. 44/2015/V/4/5/ŘÚV-112 - Technologický postup |  |
| --- | --- |

Č.v. 1 191 400 03 03  Tracteur STILL

Číslo operace

10

- odmastit , případné odstranit mechanické nečistoty

15

- díly po odmaštění ofoukat , osušit

20

- zakrytovat všechny ,  závitové otvory , průměry  66  - 2x  z obou stran  = 4x

- tmelit tmelem   TEROSTAT  MS 935  ,   viz výkres   list 5 / 5  ;

všechny přetoky, nerovnosti tmelu odstranit .

- přetmelit a zabrousit všechny deformace , škrábance , atd. na pohledových plochách

- zbavit prachu, odmastit

25

1: - lakovat základní barvou

- viz  předpis WN 11500

2: - tloušťka suchého filmu  vrstvy 30 ± 10 µm

3: - parametry mísení , zpracování,  schnutí a dalšího zpracování dle materiálového

listu barvy SEEVENAX - Grudierung 144

4: - Sušení teplem :  -  15 minut odvětrat

-  30 minut  při teplotě -   80° C

-  10 minut  při teplotě - 120° C

30

1: - lakovat vrchní barvou

- odstín RAL 9006   viz  předpis WN 11500

2: - tloušťka suchého filmu  vrstvy 60 +30 µm

3: - parametry mísení , zpracování,  odvětrání , schnutí a dalšího zpracování dle materiálového

listu barvy ALEXIT- Monolyer 402-28

4: - Sušení teplem :  -  15 minut odvětrat

-  30 minut   - 60° C

CELKOVÁ TLOUŠTKA SUCHÉ VRSTVY 80 µm až 130 µm

35

- odmaskovat všechny otvory

- pročistit všechny závity - závitníky

- konzervovat všechny otvory bez laku

40

- Kontrolovat kvalitu povrchové ochrany viz předpis WN 11500

- Kontrolovat  pročistění závitových otvoru a ploch bez laku

- Kontrolovat konzervaci

45

- uložit do speciálních přepravních stojanů, zaaretovat upínkami

- opravit lak na plochách po zavěšení -  RAL 9006

50

- Paletu označit identifikačním štítkem a potvrzenou kontrolní kartou (check list)  = ( plastová kapsa + vytištěný štítek )