Příloha č. 2 - ANTIKOROZNÍ PAPÍR – technická specifikace

Hladký sulfátový papír impregnovaný účinnými látkami k ochraně oceli a železa proti korozi.

| měrná hmotnost papíru včetně inhibitoru | 90 g/m2 ±5% |
| --- | --- |
| pevnost v tahu kolmo ke směru vláken | min. 2,5 kN/m |
| pevnost v tahu ve směru vláken | min. 5,0 kN/m |
| síla potřebná k přetržení | min. 1,0 N |
| odpor proti prasknutí | min. 260 kPa |
| odpor proti propíchnutí | min. 4,5 J |
| doba účinku antikorozních látek | min. 2 roky |
| šířka role | 1000 mm |
| hmotnost role | cca 30 - 50 kg |

Pokud je papír impregnovaný účinnou látkou pouze jednostranně, musí být strana bez impregnace opatřena potiskem.

Jednotlivé role musí být zabaleny tak, aby nedocházelo k nadměrnému uvolňování ochranných látek.

Antikorozní papír musí odpovídat TRGS 615.

Dodavatel doloží výsledek testu papíru na ochranu proti korozi provedený akreditovanou laboratoří dle TL 8135-002.

Protokolem z akreditované laboratoře dodavatel doloží, že papír neobsahuje vyjmenované těžké kovy a toxické látky dle testu SGS – ROHS, Směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/65/EU, Příloha II

Bezpečnostní list bude v souladu se směrnicí 91/155/EEC včetně aktualizací, Nařízení Komise (EU) č. 125/2012.