Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. S842/17  – technická specifikace – „ Modernizace podlahy v objektu B16 v areálu VOP CZ, s.p. Bludovice u Nového Jičína“

Celková výměra podlahy objektu B16 expedice je 1200m2.

Modernizace podlahy bude provedena v tomto rozsahu:

ŽB deska tl. 100 mm s korundovým vsypem 					1200 m2

- separační folie

- obvodová dilatace mirelon tl. 5mm

- betonová směs C20/25 X0 S4 Dmax: 16mm tl.100mm (podlahářská receptura)

- čerpadlo

- rozptýlená výztuž (drátky) 20kg/m2, 1,05/50mm HE

- uložení, vibrování a strojní hlazení betonové směsi – aplikace korudovaného vsypu 3kg/m2

- ochranný nástřik proti vysychání 0,1/kg/m2

- řezání dilatací + tmelení dilatací 6x6m