| Příloha č. 2 rámcové smlouvy č. 44/2015/V/4/5/ŘÚV-112 - Technologický postup |  |
| --- | --- |

Č.v. 1 191 400 03 01  Tracteur LINDE

Číslo operace

5

1: díl  zavěsit do lakovací linky

2: kontrola bezpečnosti zavěšení

10

- odmastit , případné odstranit mechanické nečistoty

15

- díly po odmaštění ofoukat , osušit

20

- zakrytovat všechny ,  závitové otvory , průměry  66  - 2x  z obou stran  = 4x

- tmelit tmelem   TEROSTAT  MS 935  ,   viz výkres 5/5  ;

všechny přetoky, nerovnosti tmelu odstranit .

- přetmelit a zabrousit všechny deformace , škrábance , atd. na pohledových plochách

- zbavit prachu, odmastit

25

- lakovat základní barvou Sefadurit  DD5, odstín RAL 3009   viz.  předpis WN 11500, sušit 15 min při  teplotě max. 90°  v sušící komoře.

- Tloušťka vrstvy 30 µm +10µm/-10µm

30

- lakovat vrchním lakem Sefadurit DD11, odstín RAL 7021  viz  předpis WN 11500

- sušit 15 min při teplotě max. 90°  v sušící komoře, dodržet dosušovací dobu 24 hodin volně

- Tloušťka vrstvy 40 µm +30 µm

- CELKOVÁ TLOUŠTKA SUCHÉ VRSTVY  60 µm až 110µm

35

- odmaskovat všechny otvory

- pročistit všechny závity - závitníky

- konzervovat všechny otvory bez laku

40

- Kontrolovat kvalitu povrchové ochrany viz předpis WN 11500

- Kontrolovat  pročistění závitových otvoru a ploch bez laku

- Kontrolovat konzervaci

45

- uložit do speciálních přepravních stojanů, zaaretovat upínkami

- opravit lak na plochách po zavěšení -  RAL 7021

50

- Paletu označit identifikačním štítkem a potvrzenou kontrolní kartou (check list)  = ( plastová kapsa + vytištěný štítek )