SEEVENAX							     144

## Grundierung 144

1. Popis materiálu	SEEVENAX - Grundierung 144 je rychleschnoucí dvousložková základová nátěrová hmota na epoxidové bázi, na omak suchá po 30 minutách. Tento základ je použitelný díky vynikající přilnavosti a korozivní ochraně na všechny materiály.

SEEVENAX - Grundierung 144 vytvoří po vytvrzení pevnou povrchovou vrstvu s vynikající chemickou a mechanickou stálostí. Použití tohoto základu se doporučuje pro lakovny se sušením na vzduchu a v peci, kde jsou kladeny vysoké nároky na chemickou  a mechanickou odolnost.

2. Rozsah použití	Pro vysoce stálé základní nátěry, např. na stroje na zpracování odpadu, balící a textilní stroje, obráběcí stroje, elektrická zařízení, brzdová tělesa apod.

3. Barevné odstíny	Světle zelená, RAL 7032 šedá, bílá, černá

4. Vydatnost	cca 8 m2 / kg – při suché vrstvě  35 m

doporučená vrstva 30 - 40 m

5. Předúprava povrchu	SEEVENAX - Grundierung 144 může být nanášen přímo na důkladně očištěný povrch. Toto platí zejména pro kovové podklady a duroplasty.

SEEVENAX

## Grundierung 144

6. Značení materiálu	Kmenový materiál	SEEVENAX-Grundierung 144

Reaktivní složka	SEEVENAX- Härter 128

Ředidlo	SEEVENAX- Verdünner 71/73

Odkaz: účinek jednotlivých druhů tužidel a ředidel na

zpracovatelnost a na vlastnosti základového materiálu

viz. typový list 115.

8. Poměr mísení	10 váhových dílů	SEEVENAX- Grundierung

1 váhový díl	SEEVENAX- Härter

9. Zpracování	natírání	5 - 10% ředidla

vzduchotlaké stříkání	20 - 30% ředidla

doba výtoku (DIN 53211)	cca 20 sekund

velikost trysky	1,5 – 1,8 mm

tlak	3,0 – 3,5 bar

Airless	max. 20% ředidla

doba výtoku (DIN 53211)	cca 30 sekund

10. Zpracovatelnost	při pokojové teplotě	48 hodin

11. Schnutí	pokojová teplota

montážní pevnost	cca 3 hodiny

další zpracování	nejdříve za 30 minut

Během schnutí je potřebná minimální teplota okolí 15C

K docílení optimální stálosti, zvláště při zpracování PUR

laku je minimální čas schnutí 8 hodin

sušení teplem	15 min. odvětrat

30 min. při teplotě 80C

10 min. při teplotě 120C

12. Balení	SEEVENAX-Grundierung 144          10  kg netto

SEEVENAX- Härter 128	             1 kg, 3 kg, 6 kg netto

SEEVENAX- Verdünner 71/73     	5 kg, 25 kg netto

Údaje v tomto technickém popisu se zakládají na momentálním stavu našeho výzkumu

a vývoje. Z důvodu mnohostrannosti zpracování a aplikace je nutná zkouška u odběratele