Typový list:  1 	402-28

# ALEXIT

Monolyer 402-28

1. Popis výrobku	ALEXIT-Monolyer 402-28 je dvousložkový hight - solid materiál na polyuretanové bázi, který je odolný povětrnostním podmínkám.

Po vytvrzení vznikne povrch, který splňuje vysoké požadavky na stálost lesku a barevného odstínu i při extrémních klimatických podmínkách. Povrch je také otěruvzdorný, elastický, a odolný proti poškrábání, působení rozpouštědel, chemikálií, chladících médií, hydraulických olejů a čistících prostředků.

ALEXIT- Monolayer 402-28 nanesený v jedné vrstvě na díly ošetřené fosfátováním nebo tryskáním poskytuje spolehlivou korozivní ochranu.

2. Rozsah použití	Pro racionální konečné lakování zemědělských strojů, stavebních a užitkových vozidel.

3. Barevný odstín	Dodává se v barených odstínech pro průmyslovou sériovou výrobu

4. Lesk	Lesklý

5. Vydatnost	ca 8 m² / kg – při tloušťce zaschlého nátěru 60 µm

doporučená tloušťka zaschlého nátěru 60-80 µm (dle barevného 	odstínu)

6. Předúprava podkladu	ALEXIT- Monolayer 402-28 se aplikuje přímo na pečlivě očištěný / předupravený podklad, zejména železnatým a zinečnatým fosfátováním nebo tryskáním Sa 2,5.

Díky velké různorodosti používaných postupů čištění a předúpravy povrchů je třeba před zahájením sériové výroby provést zkoušky technologických vlastností.

[F 11]

Vydání:      K511

ALEXIT

Monolyer 402-28

7. Označení výrobku	Základní materiál	ALEXIT-Monolyer 402-28

Reakční složka	ALEXIT-Härter 405-33

Ředidlo	ALEXIT-Verdünner 62

8. Směšovací poměr	3,3 hmotnostního dílu	ALEXIT- Monolyer 402-28

1 hmotnostní díl	ALEXIT-Härter 405-33

9. Postup při zpracování	Stříkání tlakovým vzduchem

s použitím Esta	ca. 5 % ředidla

Doba výtoku (DIN 53211) 4 mm	30-40 vteřin

V závislosti na podmínkách daného zařízení a geometrii lakovaných dílů mohou být tyto údaje pozměněny a upraveny dle konkrétních podmínek.

10. Doba zpracovatelnosti	Pokojová teplota	1-1,5 hodiny

11. Zasychání	Pokojová teplota

nátěr je nelepivý na prach	:  2 hodiny

montážní pevnost 	:  12-18 hodin

nátěr je vytvrzený	:  7 dní

Sušení teplem	15 minut odvětrat

30 minut-60° C

12. Velikost balení	ALEXIT- Monolyer 402-28	25 kg netto

ALEXIT-Härter 405-33	  6 kg, 25 kg netto

ALEXIT-Verdünner 62	  5 kg, 25 kg netto