Podniková norma

| Nátěry | WN |  |
| --- | --- | --- |
| Nátěry |  |  |
|  | 11 500 |  |

složení nátěru, barvy, podrobnosti výkresu

1	ROZSAH A ÚČEL

Tato norma uvádí specifikace nátěrů pro všechny díly, které se musí natírat. Typ nátěru bude stanoven projektantem podle oddílu 4 této normy.

Tato norma popisuje typy nátěrů a definuje standardní barvy.

Tato norma platí pro skupinu KION.

2	PŘÍPRAVNÉ OŠETŘENÍ

Na povrchu dílu, na který se bude nanášet první nátěr, nesmí být žádný písek, prach, rez, okuje, grafit, mazivo ani olej. Na povrchu nesmí být žádné hluboké rýhy způsobené lisovacími nástroji nebo leštěním.

Plněné nebo galvanicky ošetřené díly nebo sestavy nesmí být zpracovány pomocí KTL (kataforézním lakováním), protože hrozí nebezpečí kontaminace ponorných van.

Definice přípravy podle normy EN ISO 8504-1 nebo mechanicky nebo chemicky čisticími prostředky (např. nanesením postřiku, odmaštěním atd.). Při otryskávání broky se musí dodržovat norma čistoty Sa 2 1/2 Jakost A podle normy EN ISO 12944-4 (srovnávací vzorek viz EN ISO 8501-1). Vady nebo porézní místa lze ošetřit, kromě případů práškových nátěrů a barvy KTL, základním nátěrem pomocí dvousložkového plnidla na bázi polyesteru.

3	OBECNÉ A SLOŽENÍ NÁTĚRU

- Opravy a svařování

Opravy hotových nátěrů, včetně použití práškové barvy, lze podle této normy provádět základními barvami a krycími barvami za předpokladu, že jsou dodrženy požadavky výše uvedené v oddíle 2.

Pokud jde o svařování přes základní nátěry (podkladové nátěry), je nutno mít na paměti následující:

V zásadě by se mělo dodržovat, že základní nátěr následuje po svařování. U zvláštních situací nebo oprav lze svařovat díly natřené základním nátěrem podle WN 12403.

Bez předchozího povolení nesmí být předáváno nebo reprodukováno

- Jednovrstvý nátěru

Nátěry této kategorie se podle oddílu 4 nanášejí bez základní barvy. Provádí se jen příprava podle oddílu 2.

- Vícevrstvý nátěr

Hotový nátěr se vždy musí skládat ze základního nátěru a krycí vrstvy.

Pokud se vyžaduje struktura, měla by se volba LMH zavést po základním nátěru a před krycím nátěrem, a volba STILL po základním nátěru jako krycím nátěrovém systému.

Pokračování na straně 2 z 6

| Vydání: | KION Group |
| --- | --- |
| 09.2014 | Linde Material Handling GmbH |

11 500

Strana 2 WN 11500, vydání 09.2014

4	STANDARDNÍ BARVY

- Hlavní charakteristiky standardních nátěrových barev

Tabulka 1

|  | Typ nátěru | Krátký kód | Odstín barvy | RAL-č. 3) | Specifikace nátěru | Jednotka lesku GE | Úhel dopadu | Tloušťka suché vrstvy v pm | Jak použito v | Příklady aplikací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-K- Textura | 1-K-S | Rumělková | 2002HR |  |  |  | Na vzorek | LMH/OM | Podvozek protizávaží |
|  |  |  | Oxidovaná červená | 3009HR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Černošedá | 7021HR |  |  |  |  | LMH |  |
|  |  |  | Černá | 9005HR |  |  |  | Ocel |  | Protizávaží, pylon, |
|  | Základní nátěr 2-K- základní nátěr | 2-K-G | Bílá | 9010HR | WN 12403 |  |  | 30 ±10 | LMH / OM / STILL | Ochranný kryt nad hlavou, plechové díly |
|  |  |  | Slonová kost světlá | 1015HR |  |  |  | Litina 50 ±10 | OM |  |
|  |  |  | Světle šedá | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Písková | 1002HR |  |  |  |  | STILL |  |
|  |  |  | Žlutá šafránová | 1017HR |  |  |  |  |  |  |
| Vícevrstvý nátěr |  |  | Štěrková šedá | 7032HR |  |  |  | Ocel 30 ±10 | KWS | Plechové díly – základní barva pro skladování v chladu |
|  | 1-K- voda 1) | 1-K-W | Černošedá | 7021HR |  |  |  | Litina | LMH | Slévárna |
|  |  |  | Oxidovaná červená | 3009HR |  |  |  | 50 ±10 |  |  |
|  | 1-K- základní nátěr | 1-K-G | Štěrková šedá | 7032HR |  |  |  | Steel 10 +20 | KWS | Plechové díly – základní reaktivní nátěr |
|  | KTL-epoxid 2) | K-E-G | Černá | 9005HR | WN 12438 | - |  | 15 +10 |  | Díly dodavatele jako základní nátěr |
|  | Prášková barva | P-L-D | 4T | 4T | WN 12432 | 4T | 4) | > 80 | LMH / OM / STILL |  |
|  |  |  | Rumělková | 2002GL |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Vrchní nátěr 2-K-vrchní nátěr |  | Černá | 9005GL |  | 80 |  |  |  | Protizávaží, pylon, ochranný kryt nad hlavou, plechové díly |
|  |  | 2-K-L | Bílá | 9010GL |  |  |  | LMH 40 +30 STILL 60 +30 |  |  |
|  |  |  | Černošedá | 7021HR | WN 12436 | 35 | 60° |  |  |  |
|  |  |  | Signální žlutá | 1003GL |  | 80 |  |  | OM / STILL |  |
|  |  |  | Žlutooranžová | 2000GL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stříbrokovová | - |  | 45 |  |  | STILL |  |
|  | 2-K-Texture | 2-K-S | Žlutooranžová | 2000HR |  | 50 |  |  |  | Protizávaží |
|  | Jednovrstvý nátěr (podle požadavku klienta) | E-L | - | - | WN 12436 | - | - | 50 ± 10 | LMH-D | Hydraulika |
|  |  |  | 4) | 4) |  | 4) | 4) | 50 + 30 | LMH-D | Ochranný kryt nad hlavou |
| Jednovrstvý nátěr | Jednovrstvý nátěr -2-K | 2-K-L |  |  | WN 12436 |  |  | > 70 | KWS | Ochranný kryt nad hlavou, plechové díly |
|  | Prášková barva | P-L | 4) | 4) | WN 12432 | 4) | 4) | > 80 | LMH / STILL | Podvozek, pylon, plechové díly |
|  | KTL akrylátová barva (tlustá vrstva) 2) | K-A-L | Černošedá | 7021HR | WN 12438 | 35 |  | > 36 | LMH-D | Ochranný kryt nad hlavou, plechové díly |
|  | Tepelně odolný nátěr | H-L | Černá | 9005HR | Odolnost < 500°C | 35 | - | 20 + 10 | LMH | Díly dodavatele, plechové díly |
| - Postřik nebo ponoření - ponoření - viz oddíl 4.2 4) Stejné barvy jako podle vícevrstvého vrchního nátěru KTL = kataforéza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vyhodnocení měření barva

Pro vyhodnocení shody receptury nátěru nebo součásti s požadavky této normy je nutno provést srovnání s originálním etalonem. Tím jsou barevné vzorkové destičky, které vydává odpovědné centrální oddělení kvality společností LMH nebo STILL jako prostředek kontroly.

Srovnání lze provádět vizuálně nebo fyzikálním měřicím procesem. U fyzikálního procesu musí být souřadnice barev a křivka odrazu originálního standardního vzorku a barevné receptury shodné.

V případě pochybností se vyhodnocení odchylek odstínů barvy provádí měřením fyzické barvy podle normy ISO 7724 s následujícími parametry:

| Typ světla | D65/10° (denní světlo) podle CIE 15 |
| --- | --- |
| Geometrie měření | 45°/0° |
| Barevný prostor | CIE L*a*b* |
| Povolená odchylka barevného odstínu | AE < 1 |
| Povolený index metametrie | AE < 0,7 ve srovnání s D65 (denní světlo) s F11 (zářivka, nazývaná rovněž TL84) podle CIE 15 |

Pro některé barvy platí samostatná omezení na jednotlivé složky barvy podle následujících tabulek:

| RAL 7021 HR | ΔL | Δa | Δb | ΔE | Geometrie měření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povolené tolerance pro vzorek od dodavatele barvy | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ≤ 0,7 | 4570° |
| Povolené tolerance součástí a fólií |  |  |  | ≤ 1 | 45°/0° |

Pokud se tloušťka stěny jednotek výrazně liší5), není vždy možné dodržet tolerance barevného odstínu. V takových případech se musí tolerance barevného odstínu dodržet na dílech u hlavní viditelné plochy6). Odchylky na ostatních površích se musí minimalizovat.

Zakřivené povrchu s rádiem do 60 mm se nesmí hodnotit na základě měření fyzické barvy.

5	RŮZNÉ

- Vzorek nátěru

Vzorky nátěru slouží odpovědnému oddělení kvality společnosti LMH nebo STILL pro uvolnění nátěrových receptur prostřednictvím prvního vzorku. Další šarže barvy uvolněné receptury může poté na základě vzorku nátěru uvolňovat výrobce a zpracovatel. Příslušným způsobem toto rovněž platí pro konstrukční fólie (viz WN 12451). Změny receptury barvy musí projít novým postupem uvolnění.

Výrobu vzorků nátěrů je obvykle nutné provádět pro každou sérii.

Tím se dodrží zejména požadavky na tloušťku vrstvy na hotovém výrobku. Nanáší se rovněž základní nátěr, pokud se vyžaduje. Vzorek nátěru by měl mít zkušební plochu 50 x 50 mm2 nenatřené i natřené plochy se základním nátěrem. Vzorek nátěru musí být poskytnut s dokumentací parametrů nanášení (teplota sušení v peci, doba sušení v peci atd.) a měřenými hodnotami (barva, lesk, tloušťka vrstvy, hodnota příčného řezu).

- Tloušťka vrstvy – měření podle normy EN ISO 2808

Měření tloušťky nátěru se musí provádět v místech umístěných ve vzdálenosti více než 50 mm od hran. Pokud u malých dílů není možné tuto specifikaci dodržet, musí se vybrat místo, které je co nejdále od hran.

5.3    Stanovení lesku podle normy EN ISO 2813

5.3.1 Zásoba barvy

U zásoby barvy se musí stupeň požadavku na lesk u každé šarže srovnat se vzorkovací destičkou (viz samostatná norma specifikace). Povolena je odchylka ± 5 jednotek od lesku ve srovnání s hodnotami uvedenými v tabulce 1.

5.3.2	Natíraný díl

Lesk bude stanoven na součásti, protože ho ovlivňuje každá podkladová vrstva (rovná nebo textura). Povolena je odchylka ± 10 jednotek od lesku ve srovnání s hodnotami uvedenými v tabulce 1. Lesk na viditelné ploše obrobku se nesmí odchylovat o více než ± 5 jednotek.

Pokud se tloušťka stěny jednotek výrazně liší5), není vždy možné dodržet tolerance barevného odstínu. V takových případech se musí tolerance barevného odstínu dodržet na dílech u hlavní viditelné plochy6). Odchylky na ostatních površích se musí minimalizovat.

5, 6) Poznámky pod čarou viz str. 4

Strana 4 WN 11500, Vydání 09.2014

6	PODROBNOSTI NA VÝKRESU

6.1	Obecně

Na nálepce u rozpisky výkresu se musí uvést typ nátěru, zkratkový kód, odstín, jednotka lesku a úhel dopadu.

Příklady viz oddíl 6.4.

6.2	Funkční povrchy

Fitinky a závity se natírat nemusí.

Pokud je těžké rozlišit povrchy, které mají kvůli své funkci zůstat bez nátěrů, tyto povrchy musí být tyto povrchy na výkrese uvedeny s informací „bez nátěru“.

Pokud by měly být funkční povrchy natřeny nebo natřeny základním nátěrem, musí to být příslušným způsobem na výkrese označeno.

6.3	Nálepka

Nálepku v cizích jazycích viz příloha A.

| Nátěr podle WN 11500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ nátěru | Zkratkový kód | RAL | Odstín barvy | Jednotka lesku | Úhel dopadu | Upřednostňovaný | Alternativní |
| Základní nátěr |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrchní nátěr |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednovrstvý nátěr |  |  |  |  |  |  |  |
| Prášková barva |  |  |  |  |  |  |  |
| Nátěr KTL |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelně odolný nátěr |  |  |  |  |  |  |  |

5) významné rozdíly v tloušťce stěny

Součást vykazuje výrazné rozdíly tloušťky stěny, pokud se tloušťky stěn sestav, které jsou pevně spojeny (obecně svařením) liší o více než 80 %. Může k tomu dojít, když je například díl ze 4mm ocelového plechu svařen s 20mm ocelovým podpěrným profilem.

Tam, kde se používají procesy tepelného řezání (např. požadované pro práškové nátěry a KTL), mohou rozdíly tloušťky stěny způsobit u prvků se silnou stěnou zpoždění vzestupu teploty. V závislosti na příkonu a nastavení systému tepelného vytvrzování to může způsobit odchylky intenzity vytvrzení, které mohou vést k rozdílům v lesku a odstínu barvy.

6) Hlavní viditelná plocha

- je viditelná pro osoby v kabině řidiče nebo vně kabiny (přibližně ve vzdálenosti 1 m)

- je vymezena hranami, žebry, křivkami nebo jinými plochami

- představuje většinu povrchu součásti

- může být ovlivněna výraznými rozdíly tloušťky podkladní stěny

Strana 5 WN 11500, Vydání 09.2014

6.4	Vstupní příklady

6.4.1	Nátěr textury

| Nátěr podle WN 11500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ nátěru | Zkratkový kód | RAL | Odstín barvy | Jednotka lesku | Úhel dopadu | Upřednostňovaný | Alternativní |
| Základní nátěr | 2-K-G 1-K-S | 3009HR 2002HR | Oxidovaná červená Rumělka |  |  |  |  |
| Vrchní nátěr | 2-K-L | 2002GL | Rumělka | 80 | 60° |  |  |
| Jednovrstvý nátěr |  |  |  |  |  |  |  |
| Prášková barva |  |  |  |  |  |  |  |
| Nátěr KTL |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelně odolný nátěr |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.2 Vrchní nátěr

| Nátěr podle WN 11500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ nátěru | Zkratkový kód | RAL | Odstín barvy | Jednotka lesku | Úhel dopadu | Upřednostňovaný | Alternativní |
| Základní nátěr | 2-K-G | 3009HR | Oxidovaná červená |  |  |  |  |
| Vrchní nátěr | 2-K-L | 7021HR | Černošedá | 35 | 60° | X |  |
| Jednovrstvý nátěr |  |  |  |  |  |  |  |
| Prášková barva |  |  |  |  |  |  |  |
| Nátěr KTL | K-A-L | 7021HR | Černošedá | 35 | 60° |  | X |
| Tepelně odolný nátěr |  |  |  |  |  |  |  |

ODKAZY NA NORMY

| WN | 12403 |  | Nátěry, základní nátěry, požadavky, dodací podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| WN | 12432 |  | Nátěry, práškový nátěr. Požadavky, dodací podmínky |
| WN | 12436 |  | Nátěry, vrchní nátěr, požadavky, dodací podmínky |
| WN | 12438 |  | Nátěry, nátěr KTL, požadavky, dodací podmínky |
| WN | 12451 |  | Designové fólie, požadavky |
| EN ISO | 2808 |  | Nátěry a laky – Stanovení tloušťky nátěru |
| EN ISO | 2813 |  | Nátěry a laky, stanovení zrcadlového lesku nemetalických nátěrů při 20°, 60° a 85° |
| ISO | 7724 | Část 1 | Nátěry a laky, kolorimetrie, část 1: zásady |
| ISO | 7724 | Část 2 | Nátěry a laky, kolorimetrie, část 2: měření barvy |
| ISO | 7724 | Část 3 | Nátěry a laky, kolorimetrie, část 3: výpočet barevných rozdílů |
| EN ISO | 8501 | Část 1 | Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelových podkladu po místním odstranění předchozích nátěrů |
| EN ISO | 8504 | Část 1 | Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání |
| EN ISO | 12944 | Část 4 | Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Typy povrchů podkladů a jejich příprava |
| RAL | 840HR |  | RAL – stupnice barev (hedvábný mat) |
| RAL | 841 GL |  | RAL – stupnice barev (vysoký lesk) |

PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ

01.63; 05.66; 03.72; 02.73; 10.74; 12.74; 11.79; 03.84; 02.85; 02.87; 04.91; 02.93; 03.96; 09.96; 06.01; 04.05; 10.08

REVIZE

Oddíl 2	Nátěr KTL – odstraněn

Oddíl 4	Práškový nátěr (P-L-D) jako vrchní nátěr, přidán

Jednovrstvý 2-K (2-K-L) nátěr, nový, přidán

Změněny některé hodnoty

Oddíl 4.2	přidán nový

Oddíl 5.1	přidán nový

Oddíl 5.2.2	Přidána informace o různé tloušťce stěn a odchylkách barev na viditelném povrchu

Oddíl 6.2	Smazán obrázek, oddíl změněn

Oddíl 6.3	přidáno „upřednostňovaný“ a „alternativní“

Stylistické změny

Strana 6 WN 11500, Vydání 09.2014

PŘÍLOHA A

(pro informaci)

A.1 Němčina

A. 2 Francouzština

A. 3 Italština

PŘÍLOHA b

(pro informaci)

Platné normy specifikací

| Nová |  | Stará |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podniková norma č. | Platná od | Podniková norma č. | Platná do |
| 12403 | 10.2008 | 12403 část 1 | 09.2008 |
|  |  | 12403 část 2 |  |
|  |  | 12435 část 1 |  |
| 12432 |  | 12432 |  |
| 12436 |  | WN 12431 |  |
|  |  | 12433 Část 2 |  |
|  |  | 12434 |  |
|  |  | 12435 Část 2 |  |
|  |  | 12436 Část 1 |  |
|  |  | 12436 Část 2 |  |
| 12438 |  |  |  |