Příloha č. 1 Rámcové smlouvy č. 160/2015/V/5/3/ŘUF – 127   Dráty pro ruční svařování

Podmínky pro dodávky přídavných svařovacích materiálů - metoda MAG  - drát ČSN EN ISO 14341-A: G42 4 M 3Si1

Chemické složení.

Požadujeme doložit přítomnost všech uvedených 12 prvků v certifikátu 3.1:

Chemické složení v souladu s normou ČSN EN ISO 14341 (C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, Al, Zr+Ti)

Ke všem materiálům je nutné dodat bezpečnostní listy v českém jazyce v souladu s (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1.

Povrchová úprava

Požadujeme, aby povrch drátu byl proveden dle technologie ASC (Advanced Surface Coating) nebo pobronzovaný (ne poměděný povrch, nebo povrch bez povrchové ochrany). Musí být provedena tak, aby vlastnosti tohoto povrchu zaručily zejména odolnost proti korozi, podavatelnost, přenos proudu v kontaktu, s minimálním opotřebením a znečištěním podávacího zařízení včetně bowdenů a špiček. Dodavatel musí být schopen zajistit dodávky svařovacích drátu pro cívky (15 kg) i velkokapacitní balení (250 kg). Kontrola nečistot na povrchu drátu musí zabezpečit aplikaci svařovacího drátu až do podávací rychlosti 25 m/min

Požadavky na mechanické hodnoty materiálu 3Si1 v plynu M21:

- Nárazová práce: Min. 47 J při teplotě – 40oC

- Re = min. 420MPa

- Rm = min. 500 MPa

Klasifikace dle: EN ISO 14341- G 42 4 M21 3Si1

Zpřísněné požadavky na tolerance průměru svařovacího drátu:

pr. 0,6 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 0,8 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 0,9 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 1,0 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 1,2 mm +0,01/-0,02 mm

pr. 1,4 mm +0,01/-0,03 mm

Požadavky na balení a značení svařovacích drátů:

Cívky i velkokapacitní balení v sudech musí být vyrobeny z materiálu, které nezatěžují životní prostředí. Dodávky ve velkokapacitním balení 250kg. Dodávky mohou být v cívkách o větší hmotnosti, nesmí být omezena výroba, jednoduchá manipulace a kompatibilita se stávajícími podavači drátu. Průměr vrchního krytu, který se nasazuje na velkokapacitní balení, je 520 mm. V případě většího/menšího Ø velkokapacitního balení je dodavatel povinen zajistit kompatibilitu (tzn. bowden, vrchní kryt, rychlospojky) na vlastní náklady.

Cívky pro drát musí být vyrobeny tak, aby redukce do podavačů nebyly nutné = typ BS300, KS300.

Všechny materiály musí být označeny čárovým kódem EAN13.

Na štítcích pro MAG dráty musí být uveden průměr v mm a hmotnost v kg.

Podmínky pro provedení a vyhodnocení zkoušek kontrolních svarových spojů s použitím drátu ČSN EN ISO 14341-A: G42 4 M 3Si1

Zkušební kusy pro vícevrstvé koutové svary

Základní materiál: S 355 J2+N

Rozměry zkušebních kusů: 250x250x12mm

Velikost koutových svarů: a10 (skladba viz. Obr. 1)

Obr. 1

Poloha svařování: PB

Průměr přídavného materiálu: Ø 1,0 mm dle ČSN EN ISO 14341 – A: G 42 4 M 3Si1

Ø 1,2 mm dle ČSN EN ISO 14341 – A: G 42 4 M 3Si1

Ø 0,8 mm dle ČSN EN ISO 14341 – A: G 42 4 M 3Si1

Ochranný plyn:	M20 dle ČSN EN ISO 14175 – Corgon 12

Počet zkušebních kusů:	3ks pro ochranný plyn M20 – Corgon 12

(1ks k měření strusky na poslední housence, 2 ks budou svařeny pro případnou zkoušku rozlomením a zkoušku makrostruktury)

Čištění: 	tryskání základního materiálu (neaplikuje se mezihousenkové čištění)

Provedení svarového spoje dle WPS č.:	WPS22/14/M/FW10-PB

Svářeč:	svarový spoj provede svářeč VOP CZ, případně svářeč dodavatele při dodržení parametrů svařování a šíře poslední svarové housenky.

Svaření vzorků proběhne v podmínkách výroby VOP CZ, s.p. svařovacím zdrojem Fronius – TransPulse Synergic 5000 s PCS systémem.

Šířka poslední svarové housenky: max. 10 x Ø drátu (tj. 10 x 1,2 = 12mm)

Postup měření strusky na poslední housence koutového svarového spoje:

- vzorek je vyfocen tak, aby měřená oblast byla dostatečně osvětlena s prokazatelnými ostrůvky strusky

- fotografie je vytištěna na formát A4 v měřítku 1:1 (tzn. svarová oblast ve formátu 1:1)

- zakreslení „odpadové čáry“ tužkou (mikrotužka – 0,5) ve vzdálenosti 25 mm od horního okraje stojny /hranice ztavení-svarový kov/ zkušebního kusu

(pozn. odpadová čára je rovněž zakreslena na vzorku rýsovací jehlou)

- vymezení hranice poslední housenky na odpadové čáře

- rozměření a rozdělení šířky poslední svarové housenky na 4 stejné úseky od spodního k hornímu okraji poslední svarové housenky v místě odpadových čar

- spojení jednotlivých úseků úsečkami tužkou (mikrotužka – 0,5)

- vyznačení vhodným fixem protnutí přímky se struskou

(pozn. v potaz jsou brány ostrůvky strusky pozorovatelné okem)

- součet vyznačených bodů na každé ze tří úseček (Obr. 2)

- v potaz se bere nejvyšší počet spočtených bodů, které nesmí přesáhnout počet 15 bodů na jedné přímce

Obr. 2

Sporné případy

- v případě, že je struska protnuta čárou odpadu není vyloučena z měření (Obr. 3)

- v případě, že je struska protnuta ve dvou vrcholcích na jednom ostrůvku strusky, je každý z vrcholků počítám zvlášť jako samostatný (Obr. 3)

Obr. 3

Dodavatel musí splňovat požadavky dle výše uvedené metodiky měření strusky (postup měření strusky na poslední housence koutového svarového spoje) po celou dobu dodávky, tzn. opakovatelnost výsledků. Svářečský dozor VOP CZ, s.p. může kdykoliv nařídit opětovné přezkoušení dodávaného drátu. V případě, že zkouška bude nevyhovující, musí dodavatel zajistit nápravu (např. změna tavby). Pokud bude po nápravě opětovně zkouška nevyhovující, může být odstoupeno od smlouvy.

Svářečský dozor VOP CZ s.p, může podle vlastního uvážení nařídit vyhodnocení zkušebních vzorků dle EN ISO 17637:

- Vizuální kontrola – hodnocení dle ČSN EN ISO 5817 st. B

- Zkouška makrostruktury dle ISO 17639 – 1 zkušební kus – 2 řezy, hodnocení dle ČSN EN ISO 5817 st.B

- Zkouška rozlomením dle ISO 9017 – hodnocení dle ČSN EN ISO 5817 st. B

V případě negativního výsledku lze odstoupit od smlouvy.

Ostatní požadavky:

Dráty nesmí po dobu 10 dní za podmínek 24°C a 84% vlhkosti vykazovat známky jakékoliv koroze.